울림보드(SW_PE Board ) 25T   시방서

가. 개 요

울림보드(SW_PE Board )는 체육관, 스튜디오, 강당, 기계 등의 음을

흡수하여 열에너지로 바꿔 흡음율을 높이고 외부로부터 열을 차단하는 열

전도율이 우수하며 흡음과 열전도율은 규격에  따라 조절이 가능하다.

1. 재료의 구성

① 흡음 및 단열 판넬

② 표면마감 - 난연 Fabric 마감이나 판넬 자체 사용가능

2. 제품의 성분 및 재질

- Polyester 섬유를 견면 형태로 제조하여 열처리 공법으로 통기성을 확보

하여 흡음율을 극대화함과 단열에 우수한 제품임.

3. 색상

- 화이트 ․ 그레이 ․ 브라운

4. 밀도 및 두께 ․ 규격

단열재
두께	밀도	1)주문자 규격 가능. 2)STANDARD SIZE 1000×2000 3)Roll생산가능
25mm	24K~32K
50mm
75mm
100mm

흡음재
두께	밀도	규격
15mm	40K~70K	1) 주문자 규격가능. 2)STANDARD SIZE 1000×2000 *판재류
25mm
50mm
80mm

5. 소 방

울림보드(SW_PE Board )는 화재시 유독성 가스발생이 없어야 하고 잔염

및 잔진 시간이 소방검정 기준에 합격하여야 하고 자기 소화성이어야 한다.

1) 시험결과

- 소방검정 기준

시험항목		기준	시험결과			비고	판정
			NO.1	NO.2	N0.3
방염 성능 시험	잔염시간(초)	10이내	0	0	0	본시험체는 용융됨	합격
	잔진시간(초)	30이내	0	0	0
	탄화면적(㎠)	50이내	32.4	34.5	37.4
	탄화길이(㎝)	20이내	6.3	6.4	6.6

시험방법 : 의뢰자 제시(행정자치부고시 제 2000-09호 <“00.4.26>)에 의거시험

6. 환 경

울림보드(SW_PE Board )는 인체에 무해하여야 하고 수분에 강해야 한다.

1) 특징

- 환경 친화적이어야 하고 인체에 무해하고 재활용이 가능한 제품이며

장시간 햇빛에 노출되어도 변색, 변화가 없으며 수분에 발수가 용이함

(발수율 99.6%) 곰팡이균 잡균 서식을 현저히 줄일 수 있고 장시간

풍화작용에도 침하가 없으며 일체 변화가 없음.

나. 흡음성 및 단열성

1. 평균 흡음

평균 흡음율 울림의 정도
0.1~0.2	아주 live함. 음원과 먼 장소에서는 회화 불가능.
0.2~0.25	약간 live함. classic 연주 감상에 적당
0.25~0.3	울림이 적당함. 울림의 과다를 인식하지 못하고 회화하기 쉬움.
0.3~0.35	약간 dead한 느낌.
0.35~0.5	dead한 느낌. 약간 부자연스러움.
0.5~1.0	아주 dead한 느낌. 아주 부자연스러움.

-한국 오디오공학회지 발취

주파수	흡음율
125	0.13
160	0.12
200	0.17
250	0.26
315	0.39
400	0.49
500	0.6
630	0.66
800	0.77
1000	0.84
1250	0.87
1600	0.89
2000	0.86
2500	0.87
3150	0.82
4000	0.79
NRC	0.64

2. 흠음율 측정

주파수	흡음율
125	0.19
160	0.21
200	0.31
250	0.43
315	0.6
400	0.74
500	0.84
630	0.89
800	0.93
1000	0.94
1250	0.94
1600	0.92
2000	0.86
2500	0.79
3150	0.79
4000	0.79
NRC	0.77

2-1. 배후 공기층없이    2-2. 배후공기층 50mm 경우       2-3. 흡음율 측정 결과

3. 열전도율

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
열전도율(평균온도 20±2℃)	㎉․ h ․℃		0.033	KSL 9016-95 평판열류계법

- 시험의뢰기관 : 한국 화학 시험 연구원

다. 울림보드(SW_PE Board ) 공사 시방서

1. 마감용 PVC JOINER 취부공법

① 벽체의 높이와 너비에 따라 자재의 규격을 감안하여 먹줄작업을 한다.

② 바탕면에 붙어 있는 먼지나 이물질, 기름때 등을 제거 한다.

③ 바탕면에 하부 몰딩을 견고하게 먹줄선에 따라 설치한다.

④ 바탕면에 스프레이 분사로 본드를 도포한다.

⑤ 판넬 취부면에 스프레이 분사로 본드를 도포한다.

⑥ 바탕면에 압착 취부한다.

⑦ 상부 PVC JOINER를 밀착하여 끼운다.

⑧ 모서리 등 굴곡이 심한 부분을 특수 제작된 JOINER의 사용으로 원활하게

시공 취부 할 수 있다.

2. 시공도